2022年西咸新区塑料购物袋产品质量监抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于西咸新区塑料购物袋产品质量监督抽查。监督抽查范围涉及生产企业及销售单位。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码见表1

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | —— |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其他日用消费品 | —— |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：塑料购物袋产品。

2.3术语和定义

本细则出现的术语和定义见相应产品标准规定。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 21661-2020 塑料购物袋（标准实施日期为2020年12月31日）

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。如存在多个规格型号可以抽取的，优先抽取批量较大的产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、在保质期内的产品（生产日期不超过十二个月）。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样方法及数量

具体产品抽样数量见表2，随机抽样工具选择扑克牌或骰子，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

表2 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量(已包括备用样品) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | 150个（其中备样50个） |

5.3样品处置

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上封条，封条上有受检方和抽检方相关人员的签字。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

备样封存于检验机构。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检测、判定所需的技术参数（如内装物质量）等产品信息，需要被抽企业提供，要在抽样现场获取并记录，并经企业确认据此信息对抽查产品检测、判定，企业对信息准确性负责。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.7其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

6 检验要求

6.1检验项目

表3  塑料购物袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 明示执行标准 | 推荐性 | QB/T 2358-1998 | -- |
| 2 | 漏水性试验 |  | 推荐性 | GB/T 21661-2020 明示执行标准 |  |
| 3 | 跌落试验 |  | 推荐性 | GB/T 21661-2020 明示执行标准 |  |
| 4 | 厚度偏差 | GB/T 21661-2020 | 推荐性 | GB/T 6672-2001 |  |
| 5 | 宽度和长度偏差 | GB/T 21661-2020 | 推荐性 | GB/T 6673-2001 |  |
| 6 | 感官 | GB/T 21661-2020 | 推荐性 | GB/T 21661-2020 |  |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。