2022年西咸新区保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

挤塑聚苯板每批次产品取样24块，其中12块作为检验样品，12块作为备用样品。

模塑聚苯乙烯泡沫塑料每批次产品取样20块，其中10块作为检验样品，10块作为备用样品。

建筑外墙用岩棉制品每批次产品取样10块，其中5块作为检验样品，5块作为备用样品。

建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料每批次产品取样20块，其中10块作为检验样品，10块作为备用样品。

2 检验依据

挤塑聚苯板

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 规格尺寸及尺寸偏差 | GB/T 6342-1996 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 4 | 吸水率（浸水96h） | GB/T 8810-2005 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 6 | 绝热性能（导热系数） | GB/T 10294-2008 |

模塑聚苯乙烯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 10801.1-2021 |
| 2 | 规格尺寸及尺寸偏差 | GB/T 6342-1996 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 4 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 5 | 吸水率（浸水96h） | GB/T 8810-2005 |
| 6 | 表观密度偏差 | GB/T 6343-2009 |
| 7 | 绝热性能（导热系数） | GB/T 10294-2008 |

建筑外墙用岩棉制品

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 25975-2018 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 尺寸允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 6 | 尺寸稳定性 | GB/T 30806-2014 |
| 7 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 8 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 9 | 体积吸水率（全浸） | GB/T 5480-2017 |
| 10 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 11 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 30804-2014 |
| 12 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |

建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 21558-2008 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 21558-2008 |
| 3 | 芯密度 | GB/T 6343-2009 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 7 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |

备注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

评定依据：GB/T 10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》、GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》、GB/T 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》、GB/T 21558-2008《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。