2022年西咸新区建筑板材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

木地板每批次产品抽取样品8块，其中4块作为检验样品，4块作为备用样品。

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板每批次产品抽取样品2张，其中一张作为检验样品，一张作为备用样品。（检验样品按标准规定裁为600mm×700mm 3块、450mm×450mm 1块）

2 检验依据

表1实木地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.2-2018 |
| 3 | 重金属含量（限色漆） | GB 18584-2001 |

表2实木复合地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-1999 |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2013 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657-1999 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657-1999 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 15036.2-2009 |

表3浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 内结合强度 | GB/T 17657-2013 |

表4浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面胶合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离（细木工板基材） | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 横向静曲强度（细木工板基材） | GB/T 17657-2013 |

表5浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 24h吸水厚度膨胀率（饰面纤维板） | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 板内密度偏差（饰面纤维板） | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 密度（饰面刨花板） | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 2h吸水厚度膨胀率（饰面刨花板） | GB/T 17657-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15036.1-2018   实木地板  第1部分：技术要求

GB/T 18103-2013     实木复合地板

GB/T 18102-2020     浸渍纸层压木质地板

GB/T 34722-2017     浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T  15102-2017    浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB 18580-2017       室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。